附件6

公路工程项目实体质量督查表

| 项目名称： 合 同 段： 建设单位： 设计单位： 监理单位： 施工单位： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 督查内容 |  | 序号 | 抽检 指标项 | 检测方法和频率 | 评价方法和标准 | 得分 |
| 路 基 工 程 | 土石方 | 1 | 压实度▲ | 采用灌砂法，每个标段随机选取3个薄弱测点。 | 按检评标准规定值计算合格率。 不合格的对单点偏差大的工程部位进行返工处理。 |  |
|  |  | 2 | 路床弯沉 | 采用落锤式弯沉仪或自动化检测设备检测，每个标段随机抽查1公里，检测不少于50个测点；随机检测时测点数不少于50个。 | 连续检测：代表值大于设计值为不合格，评0分；代表值小于设计值，按单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。 随机检测：按单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。 |  |
|  |  | 3 | 路基宽度 | 每标段测5处。 | 按设计文件或规范，计算合格率 |  |
|  |  | 4 | 分层厚度、填料粒径 | 每标段开仓3处。 | 按设计文件或规范，计算合格率 |  |
| 路 面 工 程 | 面 层 | 3 | 沥青层 压实度 | 采用表干密度法检测，每个标段随机取芯3个。 | 按单点值大于等于最大理论密度的92%（SMA为94%）或试验室标准密度的96%（SMA为98%）为合格，计算合格率。 |  |
|  |  | 4 | 厚度▲ | 每个标段随机取芯3个；或每标段采用雷达随机抽查500米，每20米一个测点。 | 按单点总厚度大（等）于设计值的95%，上面层厚度大（等）于设计值的90%时为合格，计算合格率。 不合格的对单点偏差大的工程部位进行返工处理。 |  |
|  |  | 5 | 路面渗水系数 | 采用路面渗水仪检测，每个标段随机测试4个点。 | 按检评标准规定值计算合格率。 |  |
|  |  | 6 | 水泥混凝土路面强度 | 每个标段随机取芯3个。 | 按检评标准规定值计算合格率。 |  |
|  | 基层 底基层 | 7 | 厚度▲ | 采用取芯方法，每个标段随机取芯3个。 | 按单点厚度大（等）于设计值-15mm为合格，计算合格率。 |  |
|  |  | 8 | 整体性▲ |  | 芯样完整为合格，计算合格率。 |  |
|  |  | 9 | 基层裂缝 | 每个标段随机抽查100m。 | 按统计方法评定合格率。 |  |
| 桥 梁 工 程 | 混凝土 | 10 | 混凝土强度▲ | 采用回弹法，每个标段抽查墩柱及梁板等主要构件3个，每个构件3个测区。 | 强度推定值大于设计强度为合格，计算合格率。也可利用标养试件统计评价。 |  |
|  |  | 11 | 硬化混凝土氯离子含量 | 采用滴定法，抽查3～5个构件，每构件1测区，每测区3测点。 | 按统计方法评定合格率。 |  |
|  |  | 12 | 硬化混凝土碱含量 | 采用电极法，抽查3～5个构件，每构件1测区，每测区3测点。 | 按统计方法评定合格率。 |  |
|  |  | 13 | 混凝土添加剂 | 采用添加剂对混凝土工作性能检测的方法，每个标段抽检3组。 | 按统计方法评定合格率。 |  |
|  | 上、下部结构 | 14 | 钢筋保护层厚度▲ | 采用电磁方法检测，每标段抽查墩柱、现浇和预制梁板等构件各2个，每构件布置1×2m测区并检测20点。 | 按统计方法评定，特征值与设计值比值介于0.9～1.3的为合格，计算合格率。 |  |
|  |  | 15 | 钢筋位置▲ |  | 按检评标准的允许偏差计算合格率。 |  |
|  |  | 16 | 构件几何 尺寸▲ | 用钢尺和激光测距仪检测，每标段抽查墩柱和梁板各2个构件，其中：墩柱沿高度每间隔1米测两个正交直径，测3组数据，圆柱墩可测周长换算为直径，以及桥墩竖直度。梁、板按图纸测量顶、底板轴线梁长，两端轴线梁高，梁宽根据梁长按等分点至少测3个断面。 | 按检评标准的允许偏差计算合格率。 |  |
|  |  | 17 | 锚具及张拉预应力 | 按照检测规程检测锚具洛氏硬度、静载锚固性能等和张拉预应力。随机抽取2组模具（其中1组为备样），每组3对。对张拉完成、未压浆构件进行单根钢绞线拉拔试验。 | 按检评标准和设计值的允许偏差计算合格率。 |  |
|  |  | 18 | 板式橡胶支座及安装质量 | 按照检测规程检测抗压弹性模量、极限抗压强度、抗剪弹性模量、四氟板与不锈钢板摩擦系数和安装质量等。随机抽取2组板式橡胶支座（其中1组为备样），每组4～6块。抽查4～8个已安装的支座。 | 按检评标准的允许偏差计算合格率。 |  |
|  |  | 19 | 桥面系顶面标高 | 按二等工程水准测量要求进行单跨测量截面不宜少于5个闭合水准测量。 | 按设计值的允许偏差计算合格率。（抽测弯斜坡桥） |  |
|  |  | 20 | 裂缝宽度 | 用读数显微镜或裂缝宽度测试仪测量，抽查3个构件。单个构件10条以内的裂缝全部记录；10条以上的记录总数，并选择10条长度最长及宽度超过前10条的5条裂缝，记录长度及最大表口宽度。 | 按《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分)有关标准评价，如有超出本项计0分。 |  |
|  |  | 21 | 桩基 | 采用钻芯法、雷达法、反射波法等检测桩基完整性、桩长和偏差或钢筋笼长度，检测数量3～5根。 | 符合设计规定、检评标准允许偏差为合格，计算合格率。 |  |
| 隧道工程 | 支护 | 22 | 锚杆长度、注浆密实度及安装间距▲ | 锚杆检测仪测定/弹性波法检测；尺量；随机抽查5～10对同类型锚杆。 | 按实测值不大于设计值为合格，计算合格率。 |  |
|  |  | 23 | 锚杆抗拔力或长度 | 随机抽查5～10根同类型锚杆。 | 按检评标准的规定值评价，计算合格率。 |  |
|  |  | 24 | 钢支撑安装间距▲ | IV级及以上围岩段随机抽取连续的20m，尺量相邻两榀同一高度的间距。 |  |  |
|  |  | 25 | 喷射混凝土喷层厚度、空洞 | 在喷射混凝土区段随机凿孔1处检测，不满足时加凿1孔。 | 实测值≥设计值为合格，计算合格率。发现1处空洞本项计0分。 |  |
|  | 防排水 | 26 | 防水板质量及焊接或粘接缝宽▲ | 随机选取1份样品检测防水板的厚度或抗拉强度；随机选取防水板搭接1处，尺量10点缝宽。 | 按检评标准的规定值评价，计算合格率。 |  |
|  | 衬砌 | 27 | 混凝土强度▲ | 采用回弹法，随机选择28d＜龄期≤60d的衬砌混凝土3模，在每模混凝土的任意一侧边墙布置10个进行测区检测。 | 推定值大于设计为合格，每模为一评价单元，计算评价单元合格率。 |  |
|  |  | 28 | 厚度 | 选取衬砌施工缝端头处混凝土侧面用尺量厚度，从拱顶中线起每2m检查1点。 | 按单点值不小于设计值为合格，计算合格率。 |  |
|  |  | 29 | 衬砌钢筋 主筋间距▲ | 随机选取20m长区段2处或以上，每处随机用尺量5点。 | 按检评标准的规定值评价，计算合格率。 |  |
|  | 超前支护 | 30 | 超前小导管（管棚）数量或间距 | 使用尺量、雷达法、破检法按照现行检测方法，视情况随机选取1处。 | 按单点值不小于设计值为合格，计算合格率。 |  |
| 交 通 安 全 设 施 |  | 31 | 构件 基底厚度▲ | 采用板厚千分尺、超声波测厚仪和磁性测厚仪，每个标段抽取3段100m，每段测试20点。 | 4(0,+0.22)mm，3(0,+0.18)mm，4.5(-0.25,+0.5)mm，计算合格率。 |  |
|  |  | 32 | 构件防腐层厚度 | 采用磁性测厚仪，每个标段抽取3段100m，每段测试20点。 | ≥85μm，计算合格率。 |  |
|  |  | 33 | 护栏横梁中心高度 | 采用水平尺和钢卷尺，每标段随机抽测50点。 | ±20mm，计算合格率。 |  |
|  |  | 34 | 护栏立柱埋入深度 | 采用直尺，每个标段抽取5根施工完的立柱实测。 | 符合设计规定为合格，计算合格率。 |  |
|  |  | 35 | 拼接螺栓抗拉强度▲ | 抽样做拉力试验，每个标段抽取33套，其中1套备用。 | 3套以上不合格判定为抽检不合格。 |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

注：1.各抽检指标项均以其实测合格率乘以100为该项得分；

2.实体质量督查评分以各项评分的平均值计，表中所列项带“▲”的均为必查项；

3.督查专家可根据工程情况随机指定抽检原材料种类及实测指标项。

日期：                                                     督查人：                                        签收人：